Vou te passar valores típicos (baseline) usados na indústria de moldagem por injeção. Esses valores não são fixos universais, mas são faixas realistas usadas como referência.

# 🔩 1. Ciclos de vida (por material do molde)

| Material do molde | Vida útil típica |
| --- | --- |
| Alumínio | 10k – 100k ciclos |
| Aço P20 | 300k – 500k ciclos |
| Aço H13 | 800k – 1.5M ciclos |
| Aço inoxidável 420 | 500k – 1M ciclos |

👉 Use isso como base para:

- % de vida útil restante

- alertas progressivos

# ⚙️ 2. Pressão de injeção / cavidade

| Tipo de peça | Pressão típica |
| --- | --- |
| Plásticos comuns (PP, PE) | 500 – 1500 bar |
| Engenharia (ABS, PC) | 800 – 1800 bar |
| Alta precisão | até 2000+ bar |

👉 Sinais de problema:

- aumento gradual da pressão → desgaste / obstrução

- queda de pressão → vazamento ou falha de vedação

# 🌡️ 3. Temperatura do molde

| Material | Temperatura do molde |
| --- | --- |
| PP / PE | 20 – 60 °C |
| ABS | 40 – 80 °C |
| PC | 80 – 120 °C |
| Nylon (PA) | 70 – 110 °C |

👉 ALERTA:

- variação > ±5–10 °C do padrão → problema térmico

- aumento constante → falha no resfriamento

# 📳 4. Vibração (indicador indireto)

Não existe um padrão universal fixo, mas na indústria:

| Estado do molde | Vibração (RMS) |
| --- | --- |
| Normal | baixa (estável) |
| Desgaste inicial | +10% a +30% |
| Problema sério | +50% ou mais |

👉 O segredo aqui:

- não usar valor absoluto

- usar comparação com baseline (molde novo)

# 💪 5. Força de ejeção

| Situação | Força típica |
| --- | --- |
| Normal | estável por ciclo |
| Início de desgaste | aumento gradual (10–20%) |
| Problema crítico | picos altos / travamento |

Valores absolutos variam MUITO por peça, mas:

- aumento consistente = alerta forte

# 🧠 6. Tempo de ciclo (extra MUITO importante)

| Situação | Tempo |
| --- | --- |
| Normal | constante |
| Problema | aumento gradual |

👉 Exemplo:

- 20s → 22s → 25s
 → pode indicar:

- resfriamento ruim

- desgaste

- desalinhamento